Kunststof buis tot max Ø125 mm door vloer

51.63.10-a			LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0.	LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Opschuimende grafietkit

Constructie: ongeïsoleerde kunststof buis door steenachtige vloer (diameter

sparing 50% groter dan de buis).

Brandwerendheid (min): > 120.

Afmetingen (mm): Ø < 125 mm.

Materialen:

- Opschuimende grafietkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS705 Grafietkit

materiaal: Een ééncomponent op grafiet gebaseerde,

brandwerende opschuimende kit en dicht in geval van brand en/of verhitting kunststofleidingen en buizen af.

Kleur: grijs

Toebehoren:

n.v.t.

1.	MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De ruimte tussen de constructie en de leidingen afdichten

met de kit.

De kit moet tot minimaal 25 mm diep aan beide zijden

worden aangebracht.

.01	BINNENRIOLERING

(05.24 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer

ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.