Kunststof buis (afvoer) Ø ≤160 mm door vloer

51.63.10-a			LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0.	LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerende acrylaatkit

- Brandmanchet

Constructie: ongeïsoleerde kunststof buis door steenachtige vloer.

Brandwerendheid (min): > 120.

Afmetingen (mm): 125 mm > Ø < 160 mm.

Materialen:

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op acrylaatbasis.

Kleur: wit

- Brandmanchet

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FP150 Brandmanchet

materiaal: Brandmanchet is een gegalvaniseerde stalen omhulsel gevuld met een opschuimend grafiet

Kleur: zwart

Toebehoren:

n.v.t.

1.	MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De ruimte tussen de constructie en de leidingen afdichten met de kit.De brandmanchet plaatsen en bevestigen aan de onderzijde van de vloer.

.01	BINNENRIOLERING

(05.24 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van.... zoals aangegeven op tekening.