# Vloer - metalen buis t/m Ø 63 mm geïsoleerd met pur/pir

| 52.63.10-a |  | LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0. | LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND |
|  |  |  | Fabrikaat: tremco illbruck. |
|  |  |  | Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit: |
|  |  |  | - Brandwerende coating |
|  |  |  | - Brandwerende acrylaatkit |
|  |  |  | - Brandwerende steenwolplaat |
|  |  |  | Constructie: met PUR/PIR geïsoleerde metalen buis door steenachtige vloer. |
|  |  |  | Brandwerendheid (min): > 120. |
|  |  |  | Vorm: rond. |
|  |  |  | Afmetingen (mm): Ø < 63 mm. |
|  |  |  | Materialen: |
|  |  |  | - Brandwerende coating |
|  |  |  | fabrikaat: tremco illbruck |
|  |  |  | type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating |
|  |  |  | materiaal: Brandwerende coating op waterbasis |
|  |  |  | Kleur: wit |
|  |  |  | - Brandwerende acrylaatkit |
|  |  |  | fabrikaat: tremco illbruck |
|  |  |  | type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit |
|  |  |  | materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op |
|  |  |  | acrylaatbasis. |
|  |  |  | Kleur: wit |
|  |  |  | - Brandwerende steenwolplaat |
|  |  |  | fabrikaat: tremco illbruck |
|  |  |  | type: Nullifire FB747 Fireboard |
|  |  |  | materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat |
|  |  |  | Kleur: wit |
|  |  |  | Toebehoren: |
|  |  |  | n.v.t. |
|  |  | 1. | MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING |
|  |  |  | Montagewijze: |
|  |  |  | De PUR/PIR-isolatie verwijderen. De leidingen tot 20 cm buiten de |
|  |  |  | constructie aan beide zijden voorzien van brandwerende coating. Afhankelijk |
|  |  |  | van de ruimte rondom de leidingen de sparing dichtzetten met de kit en |
|  |  |  | eventueel de steenwolplaat. Na uitharding de PUR/PIR-isolatie terugplaatsen. |
|  | .01 | WATERLEIDINGNET |
|  |  |  | (53.10 ) |
|  |  |  | De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van |
|  |  |  | .... zoals aangegeven op tekening. |